Технология нанесения аэрозольных красок 1.Поврежденный участок зачистить шлифовочным полотном №60-80 до металла. 2.Обработать поверхность обезжиривателем (арт.000185, 000186). 3.При необходимости на поврежденное место нанести шпатлевку (арт.00057) Дать поверхности высохнуть. 4.Поверхность шлифовать наждачным полотном №120-180, используя при этом воду. 5.Ограничить окрашиваемую поверхность с помощью малярной ленты и нанести аэрозольную шпатлевку (арт.04064). 6.Повторно отшлифовать поверхность наждачным полотном №500-800. 7.Перед применением баллон встряхивать в течение 2-3 минут. 8.Перед окрашиванием сде-лать контрольную выкраску на металлической поверхности. 9.Распылять краску необходимо с расстояния около 30 см. Окрашивание производить при комнатной температуре. 10.Картон с вырезанным отверстием держать на расстоянии 5 см от поверхности для предотвращения разбрызгивания и растекания краски. 11.Большие поверхности необходимо окрашивать методом "квадрат". Краску необходимо наносить несколькими тонкими слоями для достижения наилучшего эффекта. 12.Небольшие поверхности необходимо окрашивать методом "круг". 13.Если используется краска оттенка "металлик", то следует покрывать поверхность бесцветным лаком (арт.04009), дав ей высохнуть в течение 30 минут. 14. После высыхания лака сухую поверхность можно полировать. 15.До ремонта.

Тел. +7(495)662-5956